## Slide 1
PREDICCIÓN DE VIDA A FATIGA
Basquin frente a Machine Learning - Trabajo T3 – GRUPO 5
• Dos aceros: A37JC/S235 y 42CrMo4+QT
• Auditoría de registros y validación cruzada
• Resultados interpretables con límites explícitos
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE La pregunta central es sencilla: ¿el aprendizaje automático predice mejor que una ecuación física tradicional?

## Slide 2
¿Qué pregunta queremos contestar?
El desafío no es generar más modelos: es predecir mejor.
• ¿Cuántos ciclos soporta un acero bajo esfuerzo alternante?
• ¿Basquin es suficiente como modelo de referencia?
• ¿Frecuencia o Random Forest aportan valor real?
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE El objetivo no es obtener el modelo más complejo, sino el que prediga con menos error sobre datos no usados en el ajuste.

## Slide 3
Fatiga en 30 segundos
Esfuerzo repetido → iniciación/crecimiento de grieta → daño
• La fatiga depende de tensión cíclica y condiciones del ensayo.
• Una curva S–N resume esfuerzo frente a vida.
• Los ensayos presentan dispersión, incluso a igual esfuerzo.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Una pieza puede fallar por cargas repetidas, aun cuando cada carga sea inferior a su resistencia estática.

## Slide 4
Leer un eje logarítmico
N=100 000 ciclos equivale a log10(N)=5
• log10(N)=4 → 10 000 ciclos
• log10(N)=5 → 100 000 ciclos
• log10(N)=6 → 1 000 000 ciclos
• MAE=0,18 no es un 18 % de error.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Cada aumento de una unidad en log₁₀(N) equivale a multiplicar por diez los ciclos: de 10⁵ a 10⁶ hay diez veces más vida.

## Slide 5
De dónde vienen los registros
Dos fuentes, unidades de ensayo diferentes
• Hectors: 41 fallas A37JC/S235
• FABEST: registros de 42CrMo4+QT
• No contar cada punto auxiliar como probeta
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Comparamos dos aceros diferentes, por eso los modelos y sus resultados deben evaluarse por separado.

## Slide 6
Auditoría: de 3.519 a 129
La depuración es trazable, no una eliminación ciega
• 3.519 filas revisadas
• 2.816 puntos auxiliares separados
• 574 en revisión u otras condiciones
• 129 candidatos con condiciones elegibles
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Depurar significa reconocer qué filas son ensayos reales y cuáles son puntos auxiliares; no es borrar datos sin criterio.

## Slide 7
¿Qué contienen los 129 candidatos?
La clasificación aún es provisional
• 41 fallas Hectors
• 7 roturas FABEST
• 34 grietas centrales FABEST
• 47 interrupciones FABEST (posible censura)
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Los 129 candidatos no son 129 fallas: incluyen eventos de grieta/rotura e interrupciones que deben diferenciarse.

## Slide 8
Qué NO es un dato de falla
Un ensayo detenido sin rotura no da N exacto
• Run-out: N real > ciclos observados
• No entrenar como falla en regresión ordinaria
• Mantener como registro censurado para métodos adecuados
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Si un ensayo se detiene sin rotura, solo sabemos que resistió al menos los ciclos registrados: su vida exacta es desconocida.

## Slide 9
Método completo: del Excel a la predicción
Pipeline reproducible
• Auditoría → filtros → descriptiva → correlaciones
• Basquin → Ridge / Random Forest
• KFold / GroupKFold → MAE, RMSE y R²
• Discusión PCS + bitácora de IA
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE El procedimiento permite reconstruir desde el Excel original hasta las predicciones y conservar las exclusiones documentadas.

## Slide 10
Esfuerzo: distribución de cada acero
No fueron ensayados en el mismo rango
• La diferencia de materiales y escalas importa.
• No comparar medias de ciclos directamente entre aceros.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Los rangos de esfuerzo difieren entre aceros; sus promedios no deben compararse como si las pruebas fueran idénticas.

## Slide 11
Vida en log10(N)
La escala logarítmica hace comparables órdenes de magnitud
• La variabilidad sigue existiendo.
• Diferenciar ciclos observados y vida real a falla.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Usamos log₁₀(N) para visualizar miles y millones de ciclos sin que los valores grandes oculten al resto.

## Slide 12
Colinealidad esfuerzo–frecuencia
Una alerta concreta del profesor
• A37JC/S235: r≈−0,79
• 42CrMo4+QT: r≈−0,33
• Mejora con frecuencia ≠ causalidad demostrada
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Cuando esfuerzo y frecuencia cambian juntos, es difícil separar cuál de los dos explica una variación en la vida a fatiga.

## Slide 13
Correlaciones A37JC/S235
Asociación alta no implica causa
• Esfuerzo frente a log N ≈ −0,90
• Frecuencia y esfuerzo co-varían por el diseño experimental
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Una correlación de −0,90 indica una asociación inversa intensa, pero no garantiza capacidad de predicción fuera de la muestra.

## Slide 14
Curva S–N: A37JC/S235
Basquin sigue la tendencia física
• 41 observaciones con falla
• A mayor esfuerzo, generalmente menos ciclos
• La dispersión alrededor de la línea es real
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Los puntos representan fallas observadas; la línea de Basquin resume la tendencia: menor esfuerzo suele implicar más ciclos.

## Slide 15
Curva S–N: 42CrMo4+QT
Separar evento de daño e interrupción
• 41 roturas/grietas provisionales
• 47 censuras provisionales en naranja
• La recta no incorpora las censuras como fallas
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Los triángulos son posibles ensayos censurados: no se usan como fallas exactas para ajustar la recta de Basquin.

## Slide 16
Basquin: modelo de referencia
log10(N) = a + b·log10(σa)
• A37JC: a=40,475; b=−14,499
• 42CrMo4: a=40,398; b=−12,847
• R² ajuste: 0,815 y 0,853
• El R² ajuste NO es R² validado
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Basquin modela cómo varía log₁₀(N) con el logaritmo del esfuerzo. Los parámetros se ajustan por cada acero.

## Slide 17
¿Cómo medimos si predice bien?
Mismo criterio para todos los algoritmos
• MAE: error absoluto promedio
• RMSE: penaliza errores grandes
• R² CV: desempeño de predicciones fuera del ajuste
• Menor MAE suele ser preferible
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE MAE cuantifica el error promedio; RMSE penaliza desviaciones grandes. Comparar requiere usar los mismos pliegues de validación.

## Slide 18
Validación: no basta separar 80/20
Evitar coincidencias de ensayos relacionados
• 42CrMo4: GroupKFold por grupo
• A37JC: KFold (limitación: pocos grupos)
• Todos los modelos comparten particiones por material
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Validar por grupos reduce el riesgo de evaluar con ensayos demasiado parecidos a los usados para entrenar.

## Slide 19
Resultado: A37JC/S235
Lineal + frecuencia: MAE≈0,165
• Basquin: 0,180
• Random Forest: 0,196
• Ridge: 0,392
• Mejora pequeña; colinealidad impide conclusión causal
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE En A37JC la barra más baja corresponde a lineal + frecuencia (≈0,165), aunque la colinealidad limita la interpretación.

## Slide 20
Resultado: 42CrMo4+QT
Basquin lidera: MAE≈0,232
• Lineal + frecuencia: 0,248
• Random Forest: 0,274
• Ridge: 0,555
• Más complejidad no significa menor error
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE En 42CrMo4 la barra más baja es Basquin (≈0,232): Random Forest y Ridge no mejoran ese resultado.

## Slide 21
¿Qué aporta ML realmente?
Una conclusión que sí está respaldada
• En A37JC hay ligera mejora con frecuencia.
• En 42CrMo4 Basquin resulta mejor.
• ML es complemento, no sustituto automático.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE El aprendizaje automático ofrece alternativas, pero con estos datos no muestra una ventaja consistente sobre Basquin.

## Slide 22
PCS · Predictibilidad
¿Qué tan bien anticipa datos no usados al ajustar?
• MAE, RMSE y R² CV reportados por material
• Comparación de cinco modelos
• Desempeño exploratorio; no validación externa
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Predictibilidad responde: ¿cuánto se equivoca el modelo al anticipar observaciones que no utilizó para ajustarse?

## Slide 23
PCS · Computabilidad
¿Se puede volver a ejecutar sin inventar datos?
• Excel de auditoría y resultados
• Código Python con filtros trazables
• Conservar versiones, rutas y parámetros
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Computabilidad responde: ¿otra persona puede ejecutar el mismo código y obtener los resultados a partir de los datos?

## Slide 24
PCS · Estabilidad
¿Cambiarían las conclusiones al variar la muestra?
• Falta cuantificar dispersión por fold y semillas
• Revisar influencia de 34 grietas provisionales
• A37 requiere grupos independientes de validación
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Estabilidad responde: ¿cambiarían los resultados al variar grupos y particiones? Esta comprobación aún no está cerrada.

## Slide 25
Tres conclusiones para defender
Qué sabemos y qué todavía no
• 1. Auditar filas evitó confundir curvas con ensayos.
• 2. Basquin es un benchmark robusto en estos datos.
• 3. Los estados FABEST y censuras limitan conclusiones definitivas.
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Lo defendible es la comparación exploratoria; no sería correcto afirmar que la clasificación FABEST está validada definitivamente.

## Slide 26
Antes de la entrega académica
Checklist final de calidad
• Confirmar protocolo: broken, crack, interrupted
• Completar referencia original Hectors et al. (2023)
• Añadir nombres del grupo y bitácora IA
• Adjuntar Excel y Python para reproducibilidad
T3 · Fatiga de aceros | resultados exploratorios
IDEA CLAVE Antes de entregar, verificar definiciones de grieta, rotura e interrupción y adjuntar archivos, referencias y bitácora de IA.